Памятка по работе с изделиями из термодерева

Изделия из термодерева необходимо покрывать маслом, чтобы защитить от:
Выгорания- при попадание прямых солнечных лучей доска довольно быстро начинает тускнеть. Со временем она становится бледно-серой. Что бы сохранить насыщенный тон, термодерево нужно защитить тонированными маслами.
Грязи и пыли- попадая на незащищенную доску, грязь и пыль разрушают ее поверхность. Также грязь и влага достаточно глубоко впитываются в доску(это живая пористая поверхность) и оставляют некрасивые следы и пятна, которые чаще всего невозможно вышлифовывать.
Влаги-при попадании  на незащищенную доску вода мгновенно впитывается. При понижении температуры влага внутри дерева кристаллизуется, что неизбежно приводит к появлению трещин

Рекомендации по покрытию, монтажу и хранению погонажных изделий из термодерева:

Покрывать погонажные изделия из термодерева необходимо со всех 4-х сторон маслом на один слой обильным нанесением кистью или валиком, тщательно покрываются торцы (во избежание в последствии образования торцевых трещин) и через 24 часа вторым слоем покрывают лицевую сторону и торцы, для дополнительной защиты, особенно эксплуатируемые поверхности. Вид масла необходимо выбирать согласно эксплуатационным особенностям данной продукции, учитывая агрессивность среды, где будут находиться изделия из термодерева.
Не рекомендуется покрывать термодревесину составами на водной основе, с большим содержанием воска, пленка образующими составами, антисептиками. Они не впитаются в доску и со временем начнут шелушиться.

Масло должно быть с пигментом(колер), нельзя использовать прозрачное масло (так как оно не защищает изделие от ультрафиолета). Перед нанесением масла нужно очистить доску. Необходимо шлифовать доску (это необходимо для лучшего проникновения масла в доску).

Финишное шлифование должно выполняться абразивными материалами зернистостью Р 220-240.
Если процесс покрытия маслом происходит на улице, то рекомендуется это делать в сухую и тихую погоду. Температура воздуха должна быть не менее 15 градусов. Если не следовать этой рекомендации, то время высыхания может существенно увеличиться, а соответственно увеличится и время, за которое покрытие можно случайно повредить. 
Обновление маслом происходит по мере потребности. С освещенной стороны обновление требуется чаще, с тенистой стороны, реже.
Рекомендуем обратить внимание на средства следующих производителей: Remmers, Borma(только для внутренних работ) Osmo.
Обязательно при монтаже оставлять температурный зазор 5 мм между соседними ламелями ТМД –изделий (при укладке террасной доски).
Рекомендуется для монтажа использовать скрытый крепеж. 
Рекомендуется использование метизов с антикоррозийным покрытием из нержавеющей стали. Во время монтажа наружных фасадов, необходимо защитить материал от постоянного обильного попадания осадков в виде воды и мокрого снега. При монтаже наружных фасадов необходимо предусмотреть возможность проветривания фасадных конструкций.
Хранение ТМД-изделий должно производиться под навесом или на открытом воздухе без контакта с загрязненными поверхностями.
РАБОТА С ТЕРМОДРЕВЕСИНОЙ
Обработка поверхности

Для того, чтобы предотвратить изменения цвета и под воздействием прямых солнечных лучей УФ, рекомендуется использовать покрытия с защитой от ультрафиолетового излучения. Субстанции на базе масла также хорошо работают, как и для обычного дерева. При работе с субстанциями на водной основе необходимо принять во внимание, что термодерево имеет меньшую поглощательную способность воды по отношению к обычному дереву. Краски и лаки на водной основе хорошо работают, когда окрашивание происходит медленнее и краска имеет достаточно времени для впитывания в древесину.
Склеивание

Термодерево медленнее поглощает воду, соответственно и водоосновные клеи, такие как ПВА, должны иметь большее время для проникновения. Поэтому необходимо более длительное время для нахождения под прессом. Некоторые ПВА клеи проблемно использовать при требовании увеличения времени впитывания, т.е. когда их затвердевание зависит от проникновения воды в древесину. Когда работаете с ПВА клеем, содержание воды в клее должно быть минимизировано. Наилучшие результаты показали двухкомпонентные клеи. Полиуретановые клеи хорошо работают с термодеревом. При этом, когда используется полиуретановый клей, необходимо помнить, что для его затвердевания необходимо присутствие воды. Вода может быть впитана из самой древесины и из окружающего воздуха. В случае, когда древесина или воздух очень сухие, склеивание может не состояться.

Пиление

Пиление не отличается от пиления обычного древа. Поскольку термодерево приобрела стабилизацию размеров, то уменьшается эффект искажения размеров после пиления по отношению к необработанному дереву. Кроме того, поскольку в термодереве нет смолы, то оборудование работает хорошо и остается чистым после работы. Используйте респиратор во время пила термодревесины.

Строгание

Строгание осуществляется на том же строгальном оборудовании, что и для обычного дерева. Согласно проведенным тестам, оборудование работает хорошо и поверхность получается хорошего качества и хорошо выглядит. Хорошие результаты получаются при использовании инструмента из твердого металла. Термодерево должно обрабатываться инструментом, предназначенным более для твердолиственных пород, чем для мягколиственных.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ФАСАДНОЙ ДОСКИ
· Материал монтируются на легкий каркас из оцинкованной стали или алюминия. Монтаж каркаса, укладка утеплителя, установка ветрозащиты и навесных элементов из материала должны производиться только обученным, квалифицированным персоналом, имеющим опыт установки вентилируемых фасадов.

· Разметка, установка и крепление несущего каркаса выполняется по принципу монтажа вентилируемых фасадов для крепления навесных элементов из дерева, пластика или металлических листов.

· При разметке и нивелировании элементов каркаса желательно использовать оптические приборы с лазерным самоустанавливающимся лучом трассировки по всей длине стены.

· Категорически недопустимо крепление материала к стойкам при помощи гвоздей и других силовых метизов непосредственно в тело термодерева.

· Для закрепления элементов рекомендуется использование скоб-захватов (кляммеров) из оцинкованной стали соответствующего размера. Один элемент материала должен быть зафиксирован скобами не менее чем в пяти местах.

· При подрезке рекомендуется использовать ручной режущий инструмент с количеством зубьев не менее 8 на 1 дюйм, или торцовочную пилу с количеством оборотов не менее 7800 об/мин.

· Обязательно восстановление защитного покрытия на плоскостных и торцевых частях фасадной доски вследствие его нарушения, при осуществлении монтажных работ.

· Термозазор между элементами должен составлять от 1 мм до 1,5 мм при 20 град.

· Не рекомендуется использовать для подгонки элементов и осадки их на место металлический инструмент (молотки, монтажные лопатки, топоры и т.п.).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ТЕРРАСНОЙ ПАЛУБНОЙ ДОСКИ
· Доски должны укладываться параллельно друг к другу, соблюдая равномерный зазор (щель) 6-8% от ширины ламели, необходимый для эффективного воздухообмена (циркуляции воздуха) и обеспечения стока воды с поверхности настила. Допускается изменение ширины доски + 1-1,5 мм при 100% влажности. 

· При укладке террасной доски на лаги, расстояние между лагами не более 500 мм при толщине палубной доски 20-25 мм. Толщина лаги должна быть не мене 40мм. Материал лаг - твердые породы древесины (не более 14-18% влажности). 

· Для крепления к лагам рекомендуем использовать открытый крепеж. При открытом крепеже для монтажа доски рекомендуем использовать саморез SPEX-D, d=5 мм., Ls 50-70 мм. из нержавеющей стали (А2). Лицевая сторона доски засверливается и шуруп притягивает доску к лаге. Шляпка шурупа может оставаться видимой либо утапливается и закрывается тонированной затиркой или однородным чопиком.

